## Slide 1: 增材制造（3D打印）技术
Xi’an Jiaotong University
李涤尘 西安交通大学机械工程学院
机械制造系统工程国家重点实验室
----助力第四次工业革命
一、背景与方法
二、现状与发展 三、研究与应用 四、未来与前景

## Slide 2: 一、意义与方法
Xi’an Jiaotong University
美国奇点大学教授发文－2012年1月华盛顿邮报
为何该轮到中国为制造业担忧
-美国制造业竞争力的三大利器
人工智能
机器人
数字3D制造
美国发展高端制造的优势 中国如何竞争？
智能 制造
再工业化--引领美国经济走出困境的突破口
  “再工业化”作为一种国家战略来策划和实施
  推动美国制造业的脱胎换骨
  要催生新的生产方式
  抢占世界高端制造业的战略跳板
  延续美国经济霸主地位

## Slide 3: 一、意义与方法
Xi’an Jiaotong University
美国奥巴马政府：国家制造创新网络（NNMI）
  首个项目：国家增材制造创新协会(NAMII)
  五个美国联邦政府机构参与
架起“基础研究与产品研发”之间纽带
国家战略需求
习近平主席
两院院士大会讲话
创新、创新、再创新
李克强总理
创新、创业

## Slide 4: 一、意义与方法
Xi’an Jiaotong University
加速产品研发过程---实现创新
研发能力不足
思考设计 样件制造
检测评价
生产
试制：占研发50-80% 时间与费用
产能过剩
奥巴马：美国与中国竞争制造业：“用一半的时间和费用完成产品研发” “在美国研发，在美国生产”
降低制造业的门槛---带动创业
制造业从企业和车间向一台装备简化
资金门槛：千万元向百万级
技术门槛：专业向普及发展
产业方向：批量产品向个性化产品
网络化：3D打印带动网络个性化制造雏形出现
增材制造技术---支撑创新和创业的利器

## Slide 5: 一、意义与方法
Xi’an Jiaotong University
3D打印---为什么能够制造快速复杂结构
“微分”
“积分”
增材制造（ASTM） 定义
  三维CAD数据
  逐层
  连接材料
制造技术的新分支
  ΔM＝0（等材）材料成形（铸、锻、焊等）-- 3000多年前
  ΔM＜0（减材）材料去除（车、铣、磨等）---300多年前
  ΔM＞0（增材）材料累加（SL、FDM等 ）----30年
近百年来制造技术的一个新成员 数字化与制造技术融合--新的发展机遇

## Slide 6
Xi’an Jiaotong University
主要工艺方法--紫外光（365nm)
  光固法：SL—Stereolithography
材料：光固化树脂 特点： 精度高 价格： 高
主要工艺方法--CO2激光器
  激光选区烧结法：SLS—Selective Laser Sintering
材料：塑料、砂、 金属 特点： 精度高
价格： 高
主要工艺方法
  熔融沉积法：FDM
材料：热塑性塑料 特点：精度低
价格： 低

## Slide 7: 一、意义与方法
Xi’an Jiaotong University
金属熔覆
材料：金属粉 特点：精度较高 尺寸大 价格：高
车辆
飞行器
工业/商用机器
消费电子产品
医疗/口腔医学
学术研究
应用领域
建筑
政府/军事
其他

## Slide 8: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
增材制造设备的数量比例
  一定程度上表现了国家的经济活力与创新能力
1988－2020
主要国家与地区
的3D打印设备量

## Slide 9: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
美国增材制造研究院（NAMII）更名为“美国制造”
  2013年10月8日，国家增材制造创新研究所(NAMII)在第二轮
项目管理评审大会上，向成员机构宣布
  美国陆军--“移动零件医院”—2013年应用与阿富汗战场
    3D打印机和数控机床设备将铝、塑料和钢材生产加工成所需零部件
  美国海军
    满足其海上基地的需求
    改变海军的整个供应链
  美国NASA
    国际空间站3-D打印机
国际发展态势
  德国：直接制造研究中心（DMRC）
    西门子、空客、波音等为该中心提供资助
    3D打印一体化汽车框架
    工业4.0—分散在家制造
  英国：提升国家竞争力、应对未来挑战亟需发展先进技术
    2014年1月，首次装配3D打印金属零件的旋风式战斗机在英国试飞成
功
    驾驶舱无线电防护罩、起落架防护装置和进气口支架
    部分零件造价不到100英镑

## Slide 10: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
国际发展态势
  日本：40亿日元（约3960万美元）
    3D打印设备和精密3D成形技术的研发
    32亿日元（约3168万美元）金属终端产品
    5.5亿日元（约544.5万美元）超精密3D打印技术
    2.5亿日元（约247.5万美元）3D打印测量和图像处理软件
  澳大利亚： “微型发动机增材制造技术”
    成立增材制造协同研究中心
    促进以终端客户驱动的协作研究
  新加坡：政府将在五年内投资5亿美元

## Slide 11: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
韩国规划---教育入手
  2020年培养1000万创客（Maker）
  政府投资24亿韩元
  为中小企业提供3D打印设施和员工培训
  对各个层次民众制订3D打印培训课程，小学到成人
  提供3D打印教育资源，包括课程开发
  为贫困人口提供相应的数字化基础设施
  采取相应措施支持韩国3D打印产业发展
世界科技强国和新兴国家都将这 一技术作为未来产业发展新的增 长点加以培育和支持

## Slide 12: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
习近平总书记高度关注
  2013年政协会议谈到了3D打印技术
我们必须高度重视，密切跟踪，迎头赶上
  2013年8月武汉东湖高新区进行考察
3D打印技术很重要需抓紧产业化
  2013年9月30日视察中关村科技园产业发展
高度评价3D打印等新技术
紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇， 不能等待、不能观望、不能懈怠。

## Slide 13: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
学科交叉
数学、软件、计算机
机械、控制、电气
物理、化学、材料
新产业
生物、医学、口腔
能动、航空、航天
食品、娱乐、创意
汽车、交通
文化、建筑、家居
新问题
市场、服务、盈利
安全、法律
伦理、新生物

## Slide 14: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
为创新设计提供了巨大的空间
  原来20个零件的发动机喷嘴集成为一件
  减重25%，增效15%
  获85000个零件订单
众创社会，引领人人创新的时代到来
  GE公司挑战3D打印
  创客成功回应
  材料仅为1/6
美国汽车开发大量应用3D打印技术
  3D打印已成为欧美等国新产品开发的必由之路
  助力三大汽车公司新车型快速上市和近期的回暖
  2011年9月，世界上第一辆“打印汽车”在加拿大亮相
  8马力，最高时速可达112公里。百公里耗油1.17升
  由学生完成

## Slide 15: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
航天航空
  波音 无人机 – 美国空军支助研究项 目– 固定翼 FDM 无人机
  瑞典无人机 – 无人直升机
摩托罗拉用3D打印技术生产手机外壳
  摩托罗拉发布Project Ara新项目
  智能手机做成“模块化” ---智能手机DIY平台
  材料强度、导电油墨打印有着很高的技术要求
  必须满足量产的速度和数量
定制耳机
  摄像头获得你耳朵的清晰画面
  选择喜欢的颜色
  这副“私人定制”的耳机将在48小时内送到你手上
  个性化的产品服务售价199美元

## Slide 16: 二、现状与发展
Xi’an Jiaotong University
日常生活
  新技术融入日常生活
创意产品
  新产业的发展点
    艺术＋技术
建筑模型
教育产业----美国麻省理工学院（MIT）
  课程“如何制造任何东西”
  让学生在那里随意设计和制造产品
  美国总统奥巴马计划为美国1000所学校配备这样的实验室
  使得他们人人都成为创造者

## Slide 17
Xi’an Jiaotong University
二、现状与发展
学科与产业带动
设计
材料
软件
装备
应用
生产模式
元器件
工艺
微 小 尺 寸
大 尺 寸
产业链
电子
生物
航空 航天
建筑
分散
微小制造
分散制造
资源集成
需要大量人才

## Slide 18: 三、研究与应用
Xi’an Jiaotong University
空心涡轮叶 光子晶体 人体植入物
涡轮叶片－高性能热动力装备的第一关键件
  叶片被誉为制造业“王冠上的明珠”
  我国没有设计制造能力
  经济和政治利益来看都是必不可少的任务
低NOx高温燃烧
室（拒绝转让）
高温透平
（拒绝转让）

## Slide 19: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaot
ong University
燃机轮机叶片结构特点
  外形尺寸
    160mm×76mm×285mm
    11-15kg
  双冷却系统通道
    相互独立，空间交错
  双层壁薄结构
    1.0mm
建立了实验系统
建立多层激光直接成形的自稳定机制
  认识：金属直接成形自愈合原理

## Slide 20
Xi’an Jiaotong University
LMDF粉末负离焦自愈合（自修复）原理示意图
建立多层激光直接成形的自稳定机制
  利用粉末负离焦制造的薄壁
  侧面平均粗糙度约Ra=10.04μm
叶片制造中的曲率效应
  实验发现曲率大处熔化严重
两侧拐角处出现严重的坍陷，造成成形件
的成形质量较差

## Slide 21: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
结论：曲率的变化，熔池温度变化，能量分布不平衡，调节功率
拐角处(AB段)平均温度：
1867.80C
曲率小(CD段)部位温度：
1568.30C
温度差：
T=1867.8-1568.3
=299.50C
叶片制造中的曲率效应
  熔池温度随累加时间的变化曲线趋势

## Slide 22: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
激光熔覆熔池的特征及工艺参数的影响规律
  熔池特征
熔池宽度W — 薄壁厚度
熔覆工艺参数的影响规律
  激光功率、扫描速度、送粉速度
熔池宽度W
熔覆高度h
熔池深度d
热影响区
成形稳定性
熔覆高度h
熔池深度d

## Slide 23: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
空心叶片扫描路径的设计与实验研究
  扫描路径的规划
STL数据
CAD模型
RPData/Magics
切片轮廓 PMR/SLC
路径信息
激光金属 成形设备
激光金属直接成形数据流程
法 算 路 径

## Slide 24: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
空心叶片扫描路径设计与实验研究
  轮廓+光栅(方向优化)+分区→扫描复杂空心叶片
  分区的优点：
    制造周期缩短（每层扫描时间从930s降到650-850s）
    减小了应力，提高了精度
    空行程减少，节约粉末
①
④
③
②

## Slide 25: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
高温合金叶片制作
140mm(L)×120（H）

## Slide 26: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
空心叶片定向晶组织控制
  液氮控制冷却梯度
液 氩 冷 却 实 验
台
液氩冷却喷嘴

## Slide 27: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
空心叶片定向晶组织控制
  水冷却控制温度梯度
原理示意图
试验装置图

## Slide 28: 正常冷却组织
Xi’an Jiaotong University
A面 B面
水冷却组织
A面 B面
液氮冷却组织
A面 B面

## Slide 29: 三、研究与应用：空心叶片
Xi’an Jiaotong University
3D打印与材料科学交叉
  高温合金空心叶片制作
  控制定向晶组织
140 (L)×120（H）mm

## Slide 30: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
光子晶体－应用领域与前景
  无线通讯－光子晶体天线
    无需反射罩，不受方向约束
  电磁屏蔽
    防电磁辐射
    隐身技术
  光子晶体纤维
光传输能量损失小
滤波器:提高波的品质
新型激光器
光子器件
  光子晶体－集成光路
  光子计算机－光速计算
传播
屏蔽
天线
集成光路示意图

## Slide 31: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
制造技术－光子晶体发展的瓶颈
  理论新观点：无法验证
  工程化发展：缺少工程化指标
    微结构制造的精度指标
  器件制造：外形如何制造
    外形与性能的关系
    外形精度的控制指标
三维光子晶体制造 研究热点
三维光子晶体复杂微小结构示意图

## Slide 32: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
Ceramic resin
laser
shaping
support platform
produced model
resin
Ceramic slurry
复杂结构陶瓷零件增材制造
  水基陶瓷浆料光固化快速成形工艺原理
X-Y scanner

## Slide 33: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
（左：浆料槽机构，右：外观）
复杂结构陶瓷零件增材制造
  水基陶瓷浆料光固化快速成形设备研发

## Slide 34: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
复杂结构陶瓷零件增材制造
  水基陶瓷浆料直接光固化光子晶体
陶瓷浆料直接光固化所得的陶瓷零件素坯（左图），需经干燥、烧结等 一系列后处理工艺后，才能获得具有强度的陶瓷光子晶体零件（右图）， 精度控制在0.2mm，开孔隙率35%。

## Slide 35: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
复杂结构陶瓷零件增材制造
  所制备陶瓷光子晶体具有光滑、致密的微观结构
采用Micro CT对陶瓷光子晶体内部结构进行评估，如图显示， 金刚石结构成形完整。

## Slide 36: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
光子晶体微/宏结构设计及性能
  点缺陷光子晶体能够形成光子局域现象
具有缺陷腔的BVN三维光子晶体端面（图左），缺陷腔使得光子禁带 中出现了谐振峰（图右）。

## Slide 37: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
12
13
14
16
17
18
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.8
Transmittance
15
Frequency(GHz)
光子晶体微/宏结构设计及性能
  光子晶体中的线缺陷可局域电磁波的传播方向
具有线缺陷腔体三维氧化铁光子晶体（左图），右图实验结果表明在
14.0GHz-15.4GHz频段（禁带内），电磁波的传导效率约在70%左右。

## Slide 38: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
光子晶体微/宏结构设计及性能
  光子晶体中的面缺陷亦可在禁带中产生谐振峰
单面缺陷样件
双缺陷样件

## Slide 39: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
光子晶体的器件应用
  光子晶体基板可使偶极子天线辐射效率提高3.5倍
左图为无基板偶极子天线能量图，右图为光子晶体基板天线能量 图，增益最大提高值为5dB，能量辐射效率提高了3.2倍。

## Slide 40: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
光子晶体负折射
  采用三维十字交叉结构设计负折射光子晶体
三维十字交叉结构 二维近场测试平台
模型设计：三维十字交叉结构；理论分析：等效介质理论；制造手段： 快速成型结合凝胶注模工艺；测试手段：二维近场测试平台。材料：高 介材料BSTε约为120。

## Slide 41: 三、研究与应用：光子晶体
Xi’an Jiaotong University
三维全介质超材料
  “地毯式隐形衣”能够改变电磁波的散（反）射模式
地毯式隐形衣能够“隐藏”一个平面上放置的物体（图a）， 使得其电磁波散射性能如同平面一般（图b）

## Slide 42: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
PEEK材料：骨科植入物材料之一
  生物相容性优异的非金属高分子材料
  耐化学、耐辐射，热导性与骨相近
  力学性能：弹性模量和屈曲强度等与真实骨接近
  质量轻，密度为1.3g/cm3，避免减重、多孔化设计
  在CT、核磁中弱显影，避免伪影干扰
获得FDA认证的PEEK植入物
金属植入物CT伪影
金属植入物多孔化设计

## Slide 43: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
PEEK控形控性熔融沉积3D打印装备
  自主研发面向PEEK材料的控形控性熔融沉积3D打印装备，
形成多规格装备系列以及整体解决方案
PEEK控形控性熔融沉积3D打印装备以及微环境控制型3D打印头

## Slide 44: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
PEEK材料熔融沉积3D打印
  控性冷沉积装备与工艺：西安交通大学（自主发明技术）
  克服了大尺寸PEEK零件的收缩与翘曲问题，可以调控韧性
  获得Solvay国际3D打印大赛亚军
    13个国家的30多只参赛队伍
现状：控性冷沉积3D打印适合PEEK骨植入物的定制

## Slide 45: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
胸外科重建假体临床应用
  2017年4月，唐都医院，世界首例3D打印PEEK肋骨
① 患者术前CT
⑤ 3D打印PEEK假体
⑥ 肿瘤标本
⑦ 术中假体植入
④ 假体力学分析
② 术前规划
③ 个性化设计
⑧术后一月观察

## Slide 46: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
胸外科重建假体临床应用
  2018年7月，唐都医院，“巨瘤霸”
国际可查最大胸壁肿瘤
肿瘤3040g 假体202g
缺损范围：900cm2

## Slide 47: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
骨科重建假体临床应用
  2017年12月，西京医院骨科，3D打印PEEK肩胛骨
① 患者术前CT
④切除肩胛骨与肩胛骨假体对比
⑤术中假体植入
②原位假体设计
③ 3D打印PEEK假体
肿瘤
术后7个月回访

## Slide 48: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
骨科重建假体临床应用
  2019年8月，西京医院骨科，3D打印PEEK桡骨
右侧腕关节处肿瘤， 侵及桡骨远端
术后腕关节活动度达到预期 水平，未出现相关并发症
重量：9.99g

## Slide 49: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
骨科重建假体临床应用
  2019年8月，西京医院骨科，3D打印PEEK股骨远端重建
7岁，男性，右侧股骨 远端骨肉瘤，关节面 未破坏
自身股骨
PEEK假体
钛合金假体
自身关节面
重量：71.51g

## Slide 50: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
骨科重建假体临床应用
  2019年9月，西京医院骨科，3D打印PEEK胫骨下端重建
防旋转结构
重量：82.93g

## Slide 51: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
骨科重建假体临床应用
  2019年11月，西南医科大学附属医院/陆军军医大学西南医院
骨科，3D打印PEEK锁骨
重量：23.49g

## Slide 52: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
① 模型重建与假体设计
② 3D打印PEEK假体
③ 整形方案验证
④ 手术假体植入
颌面外科重建假体临床应用
  2018年3月，第四军医大学口腔医院，3D打印PEEK上颌骨整
形。
术前
术后一周

## Slide 53: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
颌面外科重建假体临床应用
  2018年12月，第四军医大学口腔医院，3D打印PEEK双侧颞
下颌关节+关节盘假体植入
术后三个月回访
双侧颞下颌关节强直 无法开口
重量：
5.98+6.37+3.64+3.25g

## Slide 54: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
颌面外科重建假体临床应用
  2019年6月，第四军医大学口腔医院，3D打印PEEK下颌骨假
体植入
术后5年复发
重量：14.56g

## Slide 55: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
神经外科颅骨重建假体临床应用
  2018年7月，第三军医大学新桥医院/重庆武隆区人民医院，
3D打印PEEK颅骨假体植入
术前
术后一周
① 模型重建与假体设计
② 3D打印PEEK假体
③ 整形方案验证
④ 手术假体植入
重量：50.24g

## Slide 56: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
PEEK在线复合材料3D打印工艺研发
  多材料分区打印工艺
预先开展采用多打印头进行多材料的分区打印工艺研究
外部为高耐磨、高模 量的碳纤维PEEK复 合材料
内部为低模量、高
韧性的PEEK材料
可设计复杂的多孔 结构，方便骨长入
与骨接触表面可设计为 羟基磷灰石PEEK复合 材料，增加骨结合强度

## Slide 57: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
PEEK多孔支架对软组织诱导功能研究
  植入动物实验-兔
材料：纯PEEK、9.6%HA/PEEK、22%HA/PEEK
支架孔径：0.8mm、1.6mm
撕扯力测试装置
撕扯力测试结果
纯PEEK材料多孔支架软组织
长入情况
22%PEEK材料多孔支架软组 织长入情况

## Slide 58: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
陶瓷复合PEEK多孔支架对骨组织诱导功能研究
  植入动物实验-兔
20%HA支架骨长入结果
推出力曲线

## Slide 59: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
应用领域
神经外科
颅颌面外科
整形外科
口腔
胸外科
骨科
…

## Slide 60: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
人工骨支架制造－临床应用研究
  定制化人工胫骨半关节大段骨重建术
    患者：女性，14岁，左胫骨上端骨肉瘤
内管道
髓腔
钛合金
定制化设计制作
复合结构
TCP：微结构

## Slide 61: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
骨-软骨再生关节组织-动物实验
两年的动物实验效果
软骨修复情况

## Slide 62: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
关节韧带组织
  提出：骨界面重建实现“生物固定”的韧带-骨梯度支架
  在瑞士苏黎世大学骨科医院进入临床试验
韧带组织制造

## Slide 63: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
肝组织设计与制造
  设计
    四套管道
    血管有渗透孔
Inlet
Outlet
3
4
2
5
Blood in
1
Blood out
78

## Slide 64: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
体外静态培养
  仿生流道+定向多孔结构促进肝细胞向支架内生长
区域1
区域2
区域3
区域4

## Slide 65: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
乳房可降解植入物3D打印功能再生
  国际首例可降解的乳房肿瘤修复，目前已经临床应用20例
乳房肿瘤可降解修复
肿瘤形态建模
原位设计
力学优化
个性化制造

## Slide 66: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
可降解气管外悬挂支架
  率先实现了临床应用，完成临床试验6例
术前气管狭窄
外支架悬挂示意图
可降解气管外支架
手术过程
术后7个月三维影像
术后7个月恢复情况

## Slide 67: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
皮肤肌肉血管——多组织打印
  皮肤与肌肉损伤现场修复
缺损组织样品

## Slide 68: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
导电心肌补片多材料微纳3D打印
  高压静电驱动的微纳3D打印自动化装备系统
  培养第4-8天之间，心肌跳动频率稳定在120次/分钟
高压静电驱动微纳3D打印设备
心肌自主跳动实验

## Slide 69: 三、研究与应用：人体个性化植入物
Xi’an Jiaotong University
类脑神经组织研究
  体外类脑组织打印/培养一体化系统
  保证神经细胞的氧分子供给
  3D打印梯度类脑组织，4h后细胞的存活率在90%以上
体外打印培养一体化系统
类脑组织多层结构制造

## Slide 70: 四、未来与前景
Xi’an Jiaotong University
4D打印
  比3D打印多了一个“D”也就是时间纬度
  多是指智能材料的增材制造（3D打印技术）
  由固定结构向可变结构转化
  2013年2月-美国MIT首次展示4D打印技术

## Slide 71: 四、未来与前景
Xi’an Jiaotong University
集成电路制造与结构同步制造
  设计-材料-制造融合

## Slide 72: 四、未来与前景
Xi’an Jiaotong University
打印器官
创造新物种
李嘉诚千万美元投资“3D打印猪肉”公司

## Slide 73: 四、未来与前景
Xi’an Jiaotong University
打印新建筑
从地球向太空

## Slide 74: 四、未来与前景
Xi’an Jiaotong University

## Slide 75: 第四次工业革命
Xi’an Jiaotong University
四、未来发展
网络+3D打印---云制造
  只需要设计数据—实现远程制造---信息流替代物流
  设计数据上网---智慧资源共享
  在家制造----未来生产模式
人类生产和生活方式的变革

## Slide 76: 放飞年青人的梦想
Xi’an Jiaotong University
谢谢！